Technický list

Q8 Moto RS Extreme

Popis: Plně syntetický olej pro 2-taktní, vysoce zatěžované motocykly.

Použití: Pro vysoce zatěžované 2-taktní, vzduchem i vodou chlazené motory.

Pro benzínové motory s předmícháním (premix) nebo vstřikovacími

systémy oleje. Mísicí poměr dle pokynů výrobců motorů.

Obzvlášť vhodný i pro bezolovnatý benzín.

Vhodný pro závodní použití – silniční, terénní, motokáry.

Nevhodný pro použití v závěsných motorech lodí.

Specifikace: API TC+++

ISO EGD

SAE 3 třída tekutosti/mísitelnosti

SUZUKI GB

Přednosti: nízká tvorba popela

vynikající teplotní stabilita předchází vzniku usazenin

zabraňuje vadnému zapalování a samozápalům

zabraňuje zablokování pohyblivých částí

zabraňuje zablokování výfukového systému

výborně maže a chrání proti korozi

dobrá ochrana proti rzi a korozi

velmi dobré teplotní poměry

samomísitelný u systémů vstřikování i předmíchání oleje

| Specifická data: | Metoda | 15W-50 |
| --- | --- | --- |
| Hustota, 15°C, [kg / m3] | D 1298 | 890 |
| Kin. viskozita, při 40 °C, mm2/s | D 445 | 44,1 |
| Kin. viskozita, při 100°C, mm2/s | D 445 | 8,3 |
| Viskozitní index | D 2270 | 166 |
| Bod vzplanutí, °C | D 93 | 81 |
| Bod tuhnutí, °C | D 97 | -45 |
| Sulfátový popel, hmot.% | D 874 | 0.08 |