Technický list

Q8 Moto RS Sport

Použití: Vysoce výkonný částečně syntetický olej s nízkým výfukem zplodin

pro dvoutaktní benzínové motory.

Pro 2-taktní vzduchem nebo vodou chlazené motory pracující za

vysokých teplot, při vysokém zatížení a se směsí olej/palivo (2 %).

Vhodný i pro bezolovnatý benzín.

Vhodný pro vysoce výkonné silniční i terénní motocykly, mopedy,

skútry, sněžné skútry, řetězové pily a další 2-taktní motory

s předmícháním (premix) nebo vstřikováním oleje.

Specifikace: API TC++

JASO FC

TISI 1040

Přednosti: - výborně maže válec a ložiska

- díky aditivům s nízkým obsahem popela zamezuje tvorbě usazenin

- vynikající ochrana před vysokoteplotními usazeninami

- nízká tvorba kouře při startu a při jízdě v městském provozu

- předchází přilepení pístních kroužků

- zabraňuje zablokování výfukového systému

- omezuje znečištění kontaktu zapalovací svíčky vedoucí

k předčasným samozápalům

- chrání proti rzi a korozi

- dobrá tekutost při nízkých teplotách

- samomísitelný u systémů vstřikování i předmíchání oleje (SAE tř. 3)

| Specifická data: | Metoda | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Absolutní hustota, 15 °C, kg/m³ | D 1298 | 862 |
| Kin. viskozita, 40 °C, mm2/s | D 445 | 62.7 |
| Kin.viskozita, 100 °C, mm2/s | D 445 | 9.3 |
| Viskozitní index | D 2270 | 127 |
| Bod vzplanutí, °C | D 93 | 96 |
| Bod tuhnutí, °C | D 97 | -33 |
| Sulfátový popel, % hmotnosti | D 874 | 0.1 |