Technický list

Q8 Moto SBK Racing 15W-50

Popis: Plně syntetický 4-taktní motorový olej určený pro motocykly s velmi

náročným zatížením.

Použití: Pro všechny typy 4-taktních motocyklů se systémem mokrých i

suchých spojek.

Speciálně vhodný pro závodní, terénní i silniční použití i u

vytrvalostních motorů.

Vhodný i pro bezolovnatý benzín.

Specifikace: Q8 Moto SBK Racing 15W-50 splňuje následující nároky:

ACEA A3

API SJ

schválení Malaguti

Přednosti: - vysoce výkonný celoroční motorový olej

- vynikající mazací schopnost bezprostředně po studeném startu

- chrání motor před opotřebením i při vysokém provozním zatížení

- syntetický základový olej zaručuje minimální ztráty odparem

- vysoká teplotní a oxidační stabilita

- mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji pro motocykly

- vhodný pro všechny motocykly za všech ročních období

- vynikající mazání převodů

| Specifická data: | Metoda | 15W-50 |
| --- | --- | --- |
| Absolutní hustota, 15 °C, kg/m³ | D 4052 | 852 |
| Kin. viskozita, 40 °C, mm2/s | D 445 | 131 |
| Kin.viskozita, 100 °C, mm2/s | D 445 | 19.7 |
| Viskozitní index | D 2270 | 173 |
| Bod vzplanutí, °C | D 51376 | 214 |
| Bod tuhnutí, °C | D 51597 | -42 |