Technický list

Q8 Scooter City Mix

Popis: Minerální olej pro 2-taktní benzinové motory.

Použití: Pro vzduchem chlazené 2-taktní motory s předmícháním (premix)

(2%) nebo vstřikovacími systémy oleje.

Vhodný pro závodní motocykly, mopedy, skútry, sněžné skútry,

řetězové pily a další 2-taktní benzínové motory.

Vhodný i pro bezolovnatý benzín.

Nevhodný pro použití v závěsných motorech lodí.

Specifikace: API TC

JASO FB

Přednosti: vynikající mazání válce a ložisek

nízký obsah popela zamezuje vzniku úsad

chrání před zasednutím pístního kroužku

zabraňuje blokování výfukového systému

zabraňuje vadnému zapalování a samozápalům

dobrá ochrana proti rzi a korozi

dobrá tekutost za nízkých teplot

samomísitelný u systémů vstřikování i předmíchání oleje (SAE třída 3)

| Specifická data: | Metoda | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Absolutní hustota, 15 °C, kg/m³ | D 1298 | 874 |
| Kin. viskozita, 40 °C, mm2/s | D 445 | 61.5 |
| Kin.viskozita, 100 °C, mm2/s | D 445 | 8.3 |
| Viskozitní index | D 2270 | 104 |
| Bod vzplanutí, °C | DIN 51376 | 91 |
| Bod tuhnutí, °C | DIN 51597 | -30 |
| Sulfátový popel, % hmotnosti | D 874 | 0.1 |