Technický list

Q8 Scooter Daily Super

Popis: Částečně syntetický olej pro 2-taktní benzinové motory, vhodný

pro vysoké teplotní rozsahy a zatížení.

Použití: Pro vysoce zatěžované 2-taktní, vzduchem i vodou chlazené

motory. Pro benzínové motory s předmícháním (premix) (2%) nebo

vstřikovacími systémy oleje.

Vhodný pro závodní motocykly, mopedy, skútry, sněžné skútry,

řetězové pily a další 2-taktní benzínové motory.

Nevhodný pro použití v závěsných motorech lodí.

Specifikace: API TC++

JASO FC

TISI 1040

Malaguti

Přednosti: vynikající mazání válce a ložisek

nízký obsah popela zamezuje vzniku úsad

nízké kouření při startu motoru a při provozu

chrání před zasednutím pístního kroužku

zabraňuje blokování výfukového systému

zabraňuje vadnému zapalování a samozápalům

dobrá ochrana proti rzi a korozi

dobrá tekutost za nízkých teplot

samomísitelný u systémů vstřikování i předmíchání oleje (SAE třída 3)

| Specifická data: | Metoda | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Absolutní hustota, 15 °C, kg/m³ | D 1298 | 862 |
| Kin. viskozita, 40 °C, mm2/s | D 445 | 62.7 |
| Kin.viskozita, 100 °C, mm2/s | D 445 | 9.3 |
| Viskozitní index | D 2270 | 127 |
| Bod vzplanutí, °C | D 93 | 96 |
| Bod tuhnutí, °C | D 97 | -33 |
| Sulfátový popel, % hmotnosti | D 874 | 0.1 |