Technický list

Q8 Moto GT 10W-40

Použití: Vícerozsahový olej pro 4-taktní motory vysoce zatěžovaných

motocyklů.

Pro všechny typy 4-taktních vzduchem nebo vodou chlazených

motorů motocyklů. Doporučený pro každodenní náročný provoz.

Obzvlášť vhodný pro bezolovnatý benzín.

Specifikace: JASO MA

API SG

Přednosti: - vysoce kvalitní celoroční motocyklový olej

- prodlužuje životnost motoru, a to i v náročných podmínkách

- poskytuje spolehlivé mazání pro všechny motocyklové motory

- vhodný pro mokrou i suchou spojku a převodovku

- chrání motor před opotřebením i při jízdě na krátké vzdálenosti

- stabilní olejový film při vysokých teplotách

- zabraňuje tvorbě kalů a usazenin

- kompatibilní se všemi běžnými motocyklovými motorovými oleji

| Specifická data: | Jednotka | Metoda | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | D 1298 | 883 |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | D 445 | 14.2 |
| Kinematická viskozita při 100 °C | mm2/s | D 445 | 101.2 |
| Viskozitní index | - | D 2270 | 143 |
| Bod vzplanutí °C | °C | D 93 | 205 |
| Bod tuhnutí °C | °C | D 97 | -24 |